同市监质监函〔2025〕486号

大同市市场监督管理局

关于2025年第一批产品质量监督抽查结果的通报

各县（区）市场监管局、开发区分局：

为深入贯彻落实《山西省人民政府关于全面推进质量强省建设的实施意见》要求，不断加强对关系人民群众身体健康和生命财产安全、公共安全、生态环境安全的重点产品质量安全监管，按照《2025年全市产品质量安全监管工作要点》、《2025年全市重点工业产品质量安全监管目录》等文件精神要求，根据产品质量监督抽查计划安排，市局对建筑和装饰装修材料、机械及安防、电工及材料、轻工相关产品4大类19种产品开展了产品质量监督抽查，现将监督抽查情况通报如下。

- 基本情况

本次监督抽查任务由大同市综合检验检测中心承担。共抽查了544家经销企业的601批次产品（详见附件）。发现不合格产品14批次，不合格发现率为2.3%。

- 抽查结果分析

- （一）建筑用腻子。本次共抽查35家经销企业40批次产品。

- 本次抽查重点对容器中的状态、施工性、干燥时间、打磨性、耐水性、耐碱性、低温贮存稳定性等7个项目进行了检验。经检验，发现2批次不合格，不合格项目为耐水性。原因分析为使用的原材料质量不好，可能其中含有过多杂质或填充料，导致其耐水性能下降；或腻子粉加工过程中各种原材料混合比例不稳定。建议选择质量可靠、信誉良好的原材料，查看原材料产品的检测报告和用户评价，确保其符合国家标准。严格按照规定说明书进行生产，保证腻子的正确配比。

- （二）建筑用钢筋。本次共抽查11家经销企业的15批次产品。本次抽查重点对屈服强度、抗拉强度、伸长率、尺寸、重量偏差、、、弯曲等8个项目进行了检验。经检验，未发现不合格项目。

（三）聚乙烯双壁波纹管材。本次共抽查7家经销企业的10批次产品。本次抽查重点对外观、规格尺寸、环刚度等3个项目进行了检验。经检验，发现1批次不合格，不合格项目为环刚度。原因可能是原材料的质量不佳或配比不当可能导致管材的物理性能不达标。在生产过程中，如果工艺参数设置不当，如温度、压力控制不准确，或者生产设备维护不当，都可能影响管材的质量，建议确保使用高质量的原材料，并精确控制配比，以提高管材的物理性能。优化生产工艺参数，定期维护生产设备，确保生产过程的稳定性和一致性。

- （四）锚杆、菱形金属网。本次共抽查3家经销企业的5批次产品。本次抽查重点对外观、几何尺寸、杆体材料力学性能、托盘承载力、螺母组装件承载效率系数、杆体直线度、网片长度、宽度、不平度、网孔边长、突出长度、外观质量、钢丝强度降低率等13个项目进行了检验。经检验，未发现不合格项目。

（五）新型墙体材料。本次共抽查5家经销企业的10批次产品。本次抽查重点对干密度级别、抗压强度、导热系数、放射性等4个项目进行了检验。经检验，发现2批次不合格。不合格项目为干密度。B06级干密度标准要求为≤650kg/m³。干密度和抗压强度相关，与掺和的粉煤灰、水泥的数量、蒸汽孔隙率有关。属于原料配合比例和生产操作的问题。企业应重视原料配合比例问题。做好生产前的试验检验工作，确保原料配合比例合理，操作准确。建议加强新型墙体材料质量检验人员的培训，提高检测水平以及质意识，严格对产品原材料和成品进行质量检测把关，确保产品质量符合标准要求。企业各级管理部门要加强管理，认识不合格产品对工程质量的危害，明确产品质量对企业发展的重要性，确保产品使用安全无事故发生。

- （六）烧结普通砖。本次共抽查3家经销企业的3批次产品。本次抽查重点对抗压强度、尺寸偏差、石灰爆裂、泛霜、放射性物质等5个项目进行了检验。经检验，发现2批次不合格。不合格项目为尺寸允许偏差。原因分析为企业生产中长度方向控制不准，模具设置失误。或者有尺寸设置取标准下偏差的想法，导致整体尺寸偏小。建议严格按照标准尺寸调整模具生产，确立产品质量重于产量的理念。作为烧结普通砖的生产企业，要切实增强质量意识，不断更新技术，从源头上抓起，把产品的质量放在第一位。同时，还要加强管理水平，提高人员素质，加强生产过程中的质量控制，严把质量关，完善检测手段，加强出厂检验，坚决杜绝不合格产品流入市场，争创自己的品牌产品，使企业在激烈的竞争中立于不败之地。

- （七）纸巾纸。本次共抽查11家经销企业的20批次产品。本次抽查重点对定量、洞眼、交货水分、D65亮度、尺寸偏差、可迁移性荧光物质、横向吸液高度等7个项目进行了检验。经检验，未发现不合格项目。

（八）车用汽油。本次共抽查277家经销企业的300批次产品。本次抽查重点对研究法辛烷值、馏程、机械杂质及水分、硫含量、密度、甲醇含量、氧含量、苯含量、烯烃含量、芳烃含量、铅含量、锰含量、铁含量、水溶性酸或碱、硫醇，铜片腐蚀等16个项目进行了检验。经检验，发现1批次不合格，不合格项目主要为氧含量和甲醇含量。氧含量：汽油氧含量是一项关键的环保指标。它通过强制性地在汽油中加入“内置氧源”，来促进燃料更清洁地燃烧。从早期的MTBE到现今主流的乙醇，增氧剂的变迁也反映了社会在环保、健康和经济之间寻求平衡的过程。目前，中国和世界多数国家的标准都将汽油氧含量控制在2.7% 左右，旨在最大限度地发挥其减排效益，同时避免其对车辆性能和环境可能带来的负面影响。甲醇含量：由于甲醇对汽车部件有一定的腐蚀性，同时甲醇的热值是等体积汽油的一半左右，同等体积的燃料自然在燃烧热值上会损失许多，因此在车用汽油的国家标准中予以严格的限制，规定车用汽油中不得人为加入甲醇，甲醇质量分数检出限不大于0.3%。不合格原因分析：有些企业在进油的过程中，未清理油罐车，造成汽油被污染。

- （九）发动机冷却液。本次共抽查20家经销企业的21批次产品。本次抽查重点对外观、颜色、气味、冰点、沸点、pH值等6个项目进行了检验。经检验，未发现2批次不合格。不合格项目为冰点。冰点是防冻液最核心的性能指标之一，该项不合格将直接导致发动机在低温环境下存在冻裂水箱、气缸体甚至发动机缸体的严重风险，可能造成巨大的经济损失。

- （十）发动机润滑油。本次共抽查21家经销企业的23批次产品。本次抽查重点对闪点（开口）、运动黏度（100℃）、倾点、泡沫特性等4个项目进行了检验。经检验，未发现不合格项目。

（十一）老视成镜。本次共抽查49家经销企业的49批次产品。本次抽查重点对球镜顶焦度偏差、镜片材料和表面质量、光学中心水平偏差、光学中心垂直互差、光学中心单侧水平偏差等6个项目进行了检验。经检验，发现1批次不合格。不合格项目为光学中心水平偏差和光学中心单侧水平偏差。光学中心水平偏差和光学中心单侧水平偏差是老视眼镜的重要参数，光学中心水平偏差不合格指两镜片光学中心之间的水平距离与两眼瞳孔中心水平距离（瞳距）的差值超出允许范围;光学中心单侧水平偏差不合格指单侧镜片的光学中心点与镜架几何中心水平方向的偏移量超出允许范围.这是老视镜非常严重的装配质量问题,这两项偏差直接导致眼镜的光学中心与佩戴者的瞳孔中心不匹配，会引发视觉疲劳、眼肌紧张等一系列不适，严重影响使用者的视觉健康和使用体验。

- （十二）民用散煤、民用型煤。本次共抽查14家经销企业的14批次产品。本次抽查重点对全硫（St.d）、灰分（Ad）、挥发分（Vdaf）、发热量（Qgr,d）、冷压强度（干型煤）、落下强度（干型煤）等6个项目进行了检验。经检验，发现1批次不合格。不合格项目为灰分。灰分是煤在（815±10）℃温度下充分燃烧后的产物，与煤的形成有很大的关系，随着煤的发热量的增加而减少。

（十三）眼镜镜片、定配眼镜。本次共抽查81家经销企业的81批次产品。本次抽查重点对镜片顶焦度偏差、光学中心和棱镜度、镜片尺寸、厚度等5个项目进行了检验。经检验，发现1批次不合格。不合格项目为厚度。本次抽查镜片中一批次厚度不合格，厚度高于标准或明示的上限。厚度是镜片，尤其是定配眼镜片的一项关键物理尺寸指标。该项不合格不仅影响镜片的美观度，更会直接影响其光学性能、装配牢固度及使用安全性。

- （十四）液压油。本次共抽查9家经销企业的10批次产品。本次抽查重点对闪点（开口）、运动黏度（40℃）、倾点、泡沫特性、抗乳化性、铜片腐蚀等6个项目进行了检验。经检验，发现1批次不合格。不合格项目为运动黏度。运动粘度是液压油最核心的理化指标之一，它直接关系到液压系统的润滑、密封、传力效率和冷却性能。该项不合格意味着该油品无法满足其设计工况要求，将对液压系统产生严重影响。

三、工作要求

- 针对本次产品质量监督抽查发现的问题，各县（区）局要做好如下工作：

（一)强化抽查结果处理。按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《山西省市场监督管理局产品质量监督抽查不合格产品后处理暂行规定》等规定，做好监督抽查结果处理工作。对不合格产品，依法采取查封、扣押等措施，严禁企业出厂销售。对不合格企业，进一步明确整改要求，督促落实整改措施，及时组织复查。对涉嫌犯罪的，及时移送司法机关。依法将严重违法失信企业纳入严重违法失信企业名单管理。

（二)督促落实主体责任。将本次抽查不合格产品情况通报当地政府及相关部门。要采取有力措施，督促企业依法落实产品质量安全主体责任，引导企业严格按照标准组织生产，保障产品质量安全。

（三）加强质量技术帮扶。组织有关行业组织和技术机构，帮助企业深入查找原因，提出改进措施和解决方案，促进行业质量水平提高。

(四）要明确专人负责。完善监督抽查不合格产品相关企业后处理反馈机制，将后处理情况按规定时限报市局产品质量监管科。

附件： 1.大同市产品质量监督抽查合格产品及企业名单

2.大同市产品质量监督抽查不合格产品及企业名单

大同市市场监督管理局

2025年12月18日

（此件公开发布）

附件1

| 大同市产品质量监督抽查合格企业名单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 标明的生产企业名称 | 受检单位 |
| 1 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市金龙经贸有限责任公司第三加油站 |
| 2 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市平城区永安加油站 |
| 3 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市金龙经贸有限责任公司第一加油站 |
| 4 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市永强石化有限责任公司 |
| 5 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市中源加油站有限公司 |
| 6 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市哈鹿新能源有限公司 |
| 7 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市云中油业有限责任公司 |
| 8 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市丰吉石化有限公司 |
| 9 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 中国石油天然气股份有限公司山西大同销售分公司西河河加油站 |
| 10 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市中立石化有限公司 |
| 11 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市四海石油有限责任公司 |
| 12 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市兴业云中油业有限责任公司 |
| 13 | 95号汽油 | / | 95# | / | / | 大同市同鑫旭业石化有限责任公司 |
| 14 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市同鑫旭业石化有限责任公司 |
| 15 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市光大实业有限责任公司 |
| 16 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市云冈区区恒加油站 |
| 17 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市广润石化有限公司 |
| 18 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 中国石油天然气股份有限公司山西大同销售分公司荣华皂加油站 |
| 19 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 左云县华成石化有限公司 |
| 20 | 95号汽油 | / | 95# | / | / | 大同市云冈区高山联营加油站 |
| 21 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市云冈区途顺石化有限公司 |
| 22 | 98号汽油 | / | 98# | / | / | 大同市助力油品有限责任公司 |
| 23 | 95号汽油 | / | 95# | / | / | 大同市云冈区海港石油有限公司 |
| 24 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市云冈区海港石油有限公司 |
| 25 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市凯盛邦石化有限责任公司 |
| 26 | 95号汽油 | / | 95# | / | / | 大同市庆泉石化有限公司 |
| 27 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市庆泉石化有限公司 |
| 28 | 95号汽油 | / | 95# | / | / | 大同市和顺兴隆石化有限公司 |
| 29 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市宜鑫北城石化有限责任公司加油站 |
| 30 | 95号汽油 | / | 95# | / | / | 大同市云冈区顺风加油站 |
| 31 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市云冈区顺风加油站 |
| 32 | 95号汽油 | / | 95# | / | / | 大同市宏鑫石化有限责任公司第二加油站 |
| 33 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市宏鑫石化有限责任公司同泉加油站 |
| 34 | 95号汽油 | / | 95# | / | / | 中国石化销售股份有限公司山西大同石油分公司古店油库 |
| 35 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 中国石化销售股份有限公司山西大同石油分公司古店油库 |
| 36 | 95号汽油 | / | 95# | / | / | 大同市鑫三环加油站有限责任公司 |
| 37 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市鑫三环加油站有限责任公司 |
| 38 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市秦嘉石化有限责任公司 |
| 39 | 95号汽油 | / | 95# | / | / | 大同市平城区北都武定门石油有限公司 |
| 40 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市晨路石化有限公司 |
| 41 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 中国石油天然气股份有限公司山西大同销售分公司阳高神丰加油站 |
| 42 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 阳高县石油化工有限公司顺达加油站 |
| 43 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 阳高县涌金加油站 |
| 44 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 阳高县溢盛加油站 |
| 45 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 阳高县华盛加油站 |
| 46 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 阳高县古城加油站 |
| 47 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 阳高县天顺加油站 |
| 48 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 阳高县鑫通加油站 |
| 49 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 阳高县华新加油站 |
| 50 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 阳高县宇盛加油站 |
| 51 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 阳高县保安加油站 |
| 52 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 阳高县溢达加油站有限公司 |
| 53 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 山西交通实业发展集团有限公司大同市阳高服务区南区加油站 |
| 54 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 阳高县光明加油站 |
| 55 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 阳高县鸿鑫石化加油站 |
| 56 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 中国石油天然气股份有限公司山西大同销售分公司阳高云林加油站 |
| 57 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 阳高县石油化工有限公司 |
| 58 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 阳高县益长加油站 |
| 59 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 阳高县丰阳加油加气有限责任公司 |
| 60 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 阳高县中兴加油站 |
| 61 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 中国石油天然气股份有限公司山西大同销售分公司阳高大泉山加油站 |
| 62 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 阳高县东升成品油销售有限公司 |
| 63 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市平城区宏达石化有限责任公司 |
| 64 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市云州区万义商贸有限公司 |
| 65 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市云州区东升加油站 |
| 66 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市云州区广源加油站 |
| 67 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 中国石油天然气股份有限公司山西大同销售分公司马连庄加油站 |
| 68 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市云州区华宏加油站 |
| 69 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市云州区华胜石化有限责任公司 |
| 70 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市云州区远博石化有限责任公司 |
| 71 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市云州区宏达实业发展有限责任公司宏达加油站 |
| 72 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市云州区航海加油站 |
| 73 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市云州区华驰赛博石化有限公司 |
| 74 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 中国石油天然气股份有限公司山西大同销售分公司西坪加油站 |
| 75 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市云州区华伟石化有限责任公司 |
| 76 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市金龙经贸有限责任公司第十一加油站 |
| 77 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市汽车贸易总公司加油二站 |
| 78 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 山西汽运集团雁北汽车运输有限公司加油站 |
| 79 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市金龙经贸有限责任公司第十加油站 |
| 80 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市云冈区恒通石油销售有限责任公司 |
| 81 | 95号汽油 | / | 95# | / | / | 大同市云冈区东升成品油销售有限公司 |
| 82 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市云冈区全鑫加油站 |
| 83 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 中国石油天然气股份有限公司山西大同销售分公司赵家小村加油站 |
| 84 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市云冈区高庄加油站 |
| 85 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市云冈区全丰加油站 |
| 86 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市云冈区光明石化有限责任公司 |
| 87 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 中国石油天然气股份有限公司山西大同销售分公司回去村加油站 |
| 88 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 中国石油天然气股份有限公司山西大同销售分公司平旺加油站 |
| 89 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市云冈区庞大源石化有限责任公司 |
| 90 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市金涛石化有限公司 |
| 91 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 阳高县力源加油站 |
| 92 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 山西交通实业发展集团有限公司大同市官堡服务区南区加油站 |
| 93 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 山西交通实业发展集团有限公司大同市广灵服务区南区加油站 |
| 94 | 95号汽油 | / | 95# | / | / | 山西交通实业发展集团有限公司大同市广灵服务区南区加油站 |
| 95 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 广灵县恒鑫加油站有限公司 |
| 96 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 广灵县杜家庄顺鑫加油站有限公司 |
| 97 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 广灵县华驰加油站有限公司 |
| 98 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 广灵县利泉加油站 |
| 99 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 广灵县美孚森石化有限公司 |
| 100 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 广灵县城关加油站有限公司 |
| 101 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 中国石油天然气股份有限公司山西大同销售分公司广灵城西加油站 |
| 102 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 灵丘县灵广加油站 |
| 103 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 灵丘县商业加油站 |
| 104 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同华邦商贸有限公司 |
| 105 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 灵丘县上寨加油站 |
| 106 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 灵丘县京世纪能源有限公司 |
| 107 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 灵丘县兴旺加油站 |
| 108 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 山西交通实业发展集团有限公司大同市灵丘服务区北区加油站 |
| 109 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 山西交通实业发展集团有限公司大同市灵丘服务区南区加油站 |
| 110 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 中国石油天然气股份有限公司山西大同销售分公司灵丘城东加油站 |
| 111 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 中国石油天然气股份有限公司山西大同销售分公司灵丘城西加油站 |
| 112 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 灵丘县胜鑫石化有限责任公司 |
| 113 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 浑源县华联加油站 |
| 114 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 浑源县偏梁加油站有限公司 |
| 115 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 浑源县昊润农业石油有限公司 |
| 116 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 浑源祥润农业石油有限公司 |
| 117 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 浑源县大磁窑加油站 |
| 118 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 中国石油天然气股份有限公司山西大同销售分公司浑源东坊城加油站 |
| 119 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 中国石油天然气股份有限公司山西大同销售分公司浑源中心加油站 |
| 120 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 浑源县恒通加油站 |
| 121 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 浑源县恒鑫加油站有限公司 |
| 122 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 山西交通实业发展集团有限公司大同市浑源服务区南区加油站 |
| 123 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 山西交通实业发展集团有限公司大同市浑源服务区北区加油站 |
| 124 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 浑源县晋恒加油站 |
| 125 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 中国石油天然气股份有限公司山西大同销售分公司浑源张庄加油站 |
| 126 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 中国石油天然气股份有限公司山西大同销售分公司浑源丰台铺加油站 |
| 127 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市浑源龙城石化有限公司 |
| 128 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 山西交通实业发展集团有限公司大同市官堡服务区北区加油站 |
| 129 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市京龙石化有限责任公司魏都加油站 |
| 130 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 中国石油天然气股份有限公司山西大同销售分公司拥军路加油站 |
| 131 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 中国石油天然气股份有限公司山西大同销售分公司白马城加油站 |
| 132 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市平城区站东加油站有限公司 |
| 133 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市平城区宏达石化有限责任公司朔武加油站 |
| 134 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 山西翔宇石化有限责任公司 |
| 135 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市和平合众石化有限责任公司 |
| 136 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市隆茂石化有限责任公司 |
| 137 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市晶恒石化有限责任公司 |
| 138 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 山西国基海川能源有限公司大同市拥军北路加油站 |
| 139 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市平城区工农路石油有限公司 |
| 140 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市新荣区马厂加油站有限责任公司 |
| 141 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市祥驰石化有限公司 |
| 142 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市新荣区福鑫石化有限公司 |
| 143 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 中国石油天然气股份有限公司山西大同销售分公司古店西服务区加油站 |
| 144 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 中国石油天然气股份有限公司山西大同销售分公司古店东服务区加油站 |
| 145 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 中国石油天然气股份有限公司山西大同销售分公司开发区加油站 |
| 146 | 95号汽油 | / | 95# | / | / | 大同第二发电厂光达汽车运输公司加油站 |
| 147 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市利和同均石化有限责任公司第一加油站 |
| 148 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市远行石化有限公司 |
| 149 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市乐驰石化有限公司 |
| 150 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 中国石油天然气股份有限公司山西大同销售分公司高庄加油站 |
| 151 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市兴特石化有限公司 |
| 152 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 左云县三江加油站 |
| 153 | 95号汽油 | / | 95# | / | / | 左云县龙盛石油加油二站 |
| 154 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同中科石化有限公司 |
| 155 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 左云县左北路成品油销售有限公司 |
| 156 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 左云县龙盛石油加油一站 |
| 157 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 左云县祥和石油有限公司 |
| 158 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 左云县东易兴石化有限公司 |
| 159 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 左云县马道头嘉实力加油站 |
| 160 | 95号汽油 | / | 95# | / | / | 左云县源惠石化有限公司 |
| 161 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 天镇县北晨加油站 |
| 162 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 天镇县大桥加油站 |
| 163 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 天镇县红旗加油站 |
| 164 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 天镇县海鑫加油站 |
| 165 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 天镇县塞北加油站 |
| 166 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 天镇县华驰加油站 |
| 167 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 天镇县永胜加油站 |
| 168 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 天镇县恒顺加油站 |
| 169 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 天镇县越野加油站 |
| 170 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 天镇县申华加油站 |
| 171 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 天镇县顺达加油站 |
| 172 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 天镇县巨龙油气有限公司 |
| 173 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 天镇县华晨石化有限责任公司 |
| 174 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 天镇县鸿发加油站 |
| 175 | 抗磨液压油 | 沱能 | 16L/桶 L-HM46 | 20240907 | 山西北国能源科技有限公司 | 灵丘县素荣五金工矿商店 |
| 176 | 合成技术润滑油 | 英尊 | 4L/桶 SL 5W-30 | 114020250618 A05663 | 山西英莱壳科技股份有限公司 | 山西英莱壳科技股份有限公司 |
| 177 | 全合成柴机油润滑油 | 英莱壳 | 4L/桶 CI-4 20W-50 | 114020250528 A72052 | 山西英莱壳科技股份有限公司 | 山西英莱壳科技股份有限公司 |
| 178 | 高品质柴油机油 | 统一 | 4L/桶 CI-4 10W-30 | 2024.10.16 | 统一石油化工有限公司 | 大同市云冈区荣琴润滑油销售部 |
| 179 | 汽油机油 | 壳牌 | 4升/桶 HX7+ SP 5W-30 | 20250424 | 壳牌（天津）润滑油有限公司 | 大同市南郊区泉通润滑油经销部 |
| 180 | 抗磨液压油 | 长城 | 3.5kg/桶 L-HM46 | 202412141720 | 中国石化润滑油有限公司 | 大同市晋侨新商贸有限公司 |
| 181 | 抗磨液压油 | 矫马 | 18L/桶 HYDLUX V46 | 2025.04.22 | 山西日本能源润滑油有限公司 | 大同市晋侨新商贸有限公司 |
| 182 | 汽油机油 | 昆仑天润 | 3.5kg/桶 SJ 15W-40 | 2023.11.23 | 北京中石油润滑油有限公司（BJ） | 广灵县孟虎山润滑油经销部 |
| 183 | 抗磨液压油46# | / | 18L/桶 L-HM46# | 2025.3.27 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 大同市通用物资贸易市场新红盛汽配经销部 |
| 184 | 维柴专用机油 | / | 4L/桶 15W-40 CH-4 | 20240515 | 山东欧润油品有限公司 | 大同市云冈区盛乾工程机械维修部 |
| 185 | 抗磨液压油 | SDLW | 16L/桶 L-HM46# | 2023.02.11 | 深圳埃夫特润滑油有限公司 | 大同市云冈区盛乾工程机械维修部 |
| 186 | 抗磨液压油 | 骋昊利诺 | 4L/桶 L-HM46# | 2022.10.07 | 北京汇金科技有限公司 | 大同市南郊区通用物资贸易市场永丰汽配经销部 |
| 187 | 乙二醇型重负荷发动机冷却液 | / | 18kg/桶 -35℃ HEC-Ⅱ-35 | D202410310111 | 中国石化滑润油有限公司 | 大同市南郊区通用物资贸易市场永丰汽配经销部 |
| 188 | 抗磨液压油 | 捷迪澳 | 3.5L/桶 L-HM46# | 2020.03.01 | 常州市万尔泰汽车配件有限公司 | 大同市平城区兴旺双赢商贸中心 |
| 189 | 高性能柴油发动机油 | 凯升 | 4L/桶 API CI-4 15W-40 | 2024年9月23日 | 佳施路路达石油制品（天津）有限公司 | 大同市平城区裕胜汽配销售中心 |
| 190 | 优质抗磨液压油 | 凯升 | 18L/桶 L-HM46# | 2023.12.27 | 佳施路路达石油制品（天津）有限公司 | 大同市平城区裕胜汽配销售中心 |
| 191 | 汽油机油 | 嘉力 | 4升/桶 SL 5W-30 | 2023.10.13 | 嘉实多（天津）润滑油有限公司 | 左云县鑫恒汽车修理厂 |
| 192 | 长效防冻冷却液 | 孚配 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-45 -45℃ | 20250421 | 张家港迪克汽车化学品有限公司 | 左云县晨辉汽车修理厂 |
| 193 | 全合成发动机油 | 美孚速霸 | 4升/桶 API SP 5W-40 | 2025041001 | 埃克森美孚（天津）石油有限公司 | 左云县晨辉汽车修理厂 |
| 194 | 长效防冻冷却液 | 孚配 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-45 -45℃ | 2023.9.7 | 张家港迪克汽车化学品有限公司 | 左云县锦瑞汽车修理部 |
| 195 | 全合成发动机油 | 美孚力霸 | 4升/桶 API SN SAE 5W-40 | 2024092002 | 埃克森美孚（太仓）石油有限公司 | 左云县锦瑞汽车修理部 |
| 196 | 长效发动机冷却液 | 波尔斯盾 | 1.5kg/桶 -40℃ LEC-Ⅱ乙二醇型 | 2025.04.09 | 美思顿润滑油（北京）有限公司 | 左云县车之翼汽车一站式养护有限公司 |
| 197 | 汽油发动机合成技术润滑油 | 壳牌喜力 | 4升/桶 API SP 5W-40 | 2024.01.05 | 壳牌（天津）润滑油有限公司 | 左云县车之翼汽车一站式养护有限公司 |
| 198 | 有机型冷却液 | 金麦龙 | 4kg/桶 冰点-35℃ LEC-Ⅱ 乙二醇型 | 12348021C83120240704 | 河北铂润工贸科技有限公司 | 左云县胜同汽车修理厂 |
| 199 | 汽油机油 | 好修养 | 4L/桶 API SP ILSAC GF-6A 5W-30 | 2025.3.18 | 北汽融创汽车用品（北京）有限公司 | 左云县胜同汽车修理厂 |
| 200 | 高性能抗磨液压油 | 领航 | 3.5L/桶 L-HM46# | 20250327 | 领航石油化工（天津）有限公司 | 天镇县领航润滑油经销部 |
| 201 | 发动机冷却液 | 领航 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ -35℃ | 20240322 | 领航石油化工（天津）有限公司 | 天镇县领航润滑油经销部 |
| 202 | 柴油机油 | 统一 | 4L/桶 CF-4 15W-40 | 20241130 | 统一石油化工有限公司 | 天镇县玉泉镇顺达汽车配件门市部 |
| 203 | 合成技术润滑油 | 壳牌喜力 | 4升/桶 HX5 API、SP 10W-40 | 2024.7.18 | 壳牌（天津）润滑油有限公司 | 天镇县玉泉镇顺达汽车配件门市部 |
| 204 | 全合成润滑油 | / | 4升/桶 API、SP 5W-30 | 12151378C83120230602 | 壳牌（天津）润滑油有限公司 | 阳高县新新冷配门市部 |
| 205 | 力士水箱冷却液 | 力士 | 4公斤/桶 轻负荷 LEC-Ⅱ -40℃ | 12325633C83120240516 | 凌志润滑科技（广东）有限公司 | 阳高县新新冷配市部 |
| 206 | 柴油发动机油 | 高科先锋 | 4L/桶 API CH-4 10W-30 | 20230728 | 天津市高科润滑油脂有限公司 | 阳高县力通五金经销部 |
| 207 | 长效防冻液 | 冰卫仕 | 9kg/桶 HEC-Ⅱ -35℃ | 20221207 | 天津市高科先锋润滑科技有限公司 | 阳高县力通五金经销部 |
| 208 | 长效防冻液 | 金源达 | 1.5kg/桶 LEC-Ⅱ-35℃ | 2024.09.14 | 太原市金源达汽配有限公司天津瑞林汽车用品有限公司 | 广灵县孟虎山润滑油经销部 |
| 209 | 发动机油 | 美孚黑霸王 | 4升/桶 API CI4 15W-40 | 2024.6.10 | 埃克森美孚（天津）石油有限公司 | 广灵县钟晨液压维修经销部 |
| 210 | 发动机冷却液 | 长城 | 9kg/桶 HEC-Ⅱ-40℃ | 2023.5.10 | 中国石化润滑油有限公司 | 广灵县钟晨液压维修经销部 |
| 211 | 合成技术发动机油 | COPTON | 4升/桶 SN 10W-40 | 20230906 | 青岛康普顿石油化工有限公司 | 广灵县亢福续汽修经营部 |
| 212 | 红色恋人冷却液 | 至尊统一 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ -35℃ | 20220319 | 统一石油化工有限公司 | 广灵县亢福续汽修经营部 |
| 213 | 长效发动机冷却液 | 波尔斯盾 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ -40℃ | 2024.6.22 | 美思顿润滑油（北京）有限公司 | 广灵县永升汽修厂 |
| 214 | 乙二醇型轻负荷发动机冷却液 | / | 1.5kg/桶 LEC-Ⅱ -35℃ | 2024.10.12 | 风帆有限责任公司 | 广灵县兴伟业汽车维修服务中心 |
| 215 | 汽油机油 | 嘉实多 | 4升/桶 SL 5W-30 | / | 碧辟（中国）工业油品有限公司 | 广灵县兴伟业汽车维修服务中心 |
| 216 | 92汽油 | / | 92# | 20240705 | / | 中国石化销售股份有限公司山西大同石油分公司古店油库 |
| 217 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市晟路石化有限公司 |
| 218 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市祥驰石化有限公司 |
| 219 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市尚宏石化有限公司 |
| 220 | 95号汽油 | / | 95# | / | / | 中国石油天然气股份有限公司山西大同销售分公司古店西服务区加油站 |
| 221 | 95号汽油 | / | 95# | / | / | 中国石油天然气股份有限公司山西大同销售分公司古店东服务区加油站 |
| 222 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市新荣区福鑫石化有限公司 |
| 223 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市金龙经贸有限责任公司第十一加油站 |
| 224 | 95汽油 | / | 95# | / | / | 大同市云州区华伟石化有限责任公司 |
| 225 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 山西中石油国新能源有限公司官堡加油站 |
| 226 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 中国石油天然气股份有限公司山西大同销售分公司西坪加油站 |
| 227 | 95汽油 | / | 95# | / | / | 中国石油天然气股份有限公司山西大同销售分公司西坪加油站 |
| 228 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市云州区华驰赛博石化有限公司 |
| 229 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市云州区航海加油站 |
| 230 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市云州区宏达实业发展有限责任公司宏达加油站 |
| 231 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 大同市云州区远博石化有限责任公司 |
| 232 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市云州区华胜石化有限责任公司 |
| 233 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市云州区华宏加油站 |
| 234 | 95汽油 | / | 95# | / | / | 中国石油天然气股份有限公司山西大同销售分公司马连庄加油站 |
| 235 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市云州区广源加油站 |
| 236 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市云州区东升加油站 |
| 237 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市云州区万义商贸有限公司 |
| 238 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市云冈区途顺石化有限公司 |
| 239 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市云冈区高山联营加油站 |
| 240 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 左云县华成石化有限公司 |
| 241 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 左云县三江加油站 |
| 242 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 左云县龙盛石油加油二站 |
| 243 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同中科石化有限公司 |
| 244 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 左云县左北路成品油销售有限公司 |
| 245 | 92号汽油 | / | 92# | / | / | 左云县祥和石油有限公司 |
| 246 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 左云县源惠石化有限公司 |
| 247 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 左云县马道头嘉实力加油站 |
| 248 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 中国石油天然气股份有限公司大同销售分公司左云古城加油站 |
| 249 | 95汽油 | / | 95# | / | / | 大同市云冈区光明石化有限责任公司 |
| 250 | 95汽油 | / | 95# | / | / | 中国石化销售股份有限公司山西大同新王路加油站 |
| 251 | 95汽油 | / | 95# | / | / | 大同市云冈区恒通石油销售有限责任公司 |
| 252 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市云冈区东升成品油销售有限公司 |
| 253 | 95汽油 | / | 95# | / | / | 大同市远行石化有限公司 |
| 254 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市乐驰石化有限公司 |
| 255 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 中国石油天然气股份有限公司山西大同销售分公司高庄加油站 |
| 256 | 95汽油 | / | 95# | / | / | 中国石油天然气股份有限公司山西大同销售分公司高庄加油站 |
| 257 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市兴特石化有限公司 |
| 258 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市和顺兴隆石化有限公司 |
| 259 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市庆泉石化有限公司 |
| 260 | 95汽油 | / | 95# | / | / | 大同市庆泉石化有限公司 |
| 261 | 长效冷却防冻液 | / | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-35℃ | / | 光洋化学应用材料科技（昆山）有限公司 | 灵丘县金迈汽车美容美护会所 |
| 262 | 机油 | 美孚速霸 | 4升/桶 API SP 5W-40 | 051025-01-2006 | 埃克森美孚（太仓）石油有限公司 | 灵丘县金迈汽车美容美护会所 |
| 263 | 长效防冻冷却液 | / | 2kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2025.6.17 | 江苏三阳环保科技有限公司 | 灵丘县东汇汽车贸易有限责任公司 |
| 264 | 先进全合成机油 | / | 4升/桶 API SP 5W-40 | 20250816C01 | 上海大联石油化工有限公司 | 灵丘县东汇汽车贸易有限责任公司 |
| 265 | 壳牌冷却液 | 壳牌 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-45 | 2025.09.05 | 壳牌（中国）有限公司委托生产 | 灵丘县中海工贸物资门市部 |
| 266 | 红色恋人冷却液 | 至尊统一 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ -35℃ 乙二醇型 | 25062602940820250702 | 统一石油化工有限公司 | 灵丘县中海工贸物资门市部 |
| 267 | 合成技术汽油机油 | 统一 | 4L/桶 SJ/CF 15W-40 | 2024.06.11 | 统一石油化工有限公司 | 灵丘县城宏润滑油经销部 |
| 268 | 发动机冷却液 | 长城 | 4kg/桶 HEC-Ⅱ-35 | 2024.6.25 | 中国石化滑润油有限公司 | 灵丘县城宏润滑油经销部 |
| 269 | 柴油机油 | 尊龙 | 3.5kg/桶 CF-4 15W-40 | 2024.07.12 | 中国石化滑润油有限公司 | 浑源县迎宾润滑油大全 |
| 270 | 发动机冷却液 | 蓝星 | 9kg/桶 HEC-Ⅱ冰点-35℃ | 2024.8.31 | 北京蓝星清洗有限公司 | 浑源县迎宾润滑油大全 |
| 271 | 92汽油 | / | 92# | X202305101825 | / | 大同市新荣区马厂加油站有限责任公司 |
| 272 | 92汽油 | / | 92# | 2023.8.25 | / | 中国石化销售股份有限公司山西大同十里河公园加油站 |
| 273 | 92汽油 | / | 92# | 2025.9.23 | / | 大同市云冈区庞大源石化有限责任公司 |
| 274 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市云冈区海港石油有限公司 |
| 275 | 95汽油 | / | 95# | / | / | 大同市云冈区海港石油有限公司 |
| 276 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市宜鑫北城石化有限责任公司加油站 |
| 277 | 95汽油 | / | 95# | / | / | 大同市冠雄石化有限公司 |
| 278 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市宇卓石化有限公司 |
| 279 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市同鑫旭业石化有限责任公司 |
| 280 | 95汽油 | / | 95# | / | / | 大同市同鑫旭业石化有限责任公司 |
| 281 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市平城区站东加油站有限公司 |
| 282 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市金龙经贸有限责任公司第十加油站 |
| 283 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市利和同均石化有限责任公司第一加油站 |
| 284 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市凯盛邦石化有限责任公司 |
| 285 | 95汽油 | / | 95# | / | / | 大同市云冈区顺风加油站 |
| 286 | 95汽油 | / | 95# | / | / | 中国石油天然气股份有限公司山西大同销售分公司平旺加油站 |
| 287 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市云冈区恒通加油站 |
| 288 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市广润石化有限公司 |
| 289 | 95汽油 | / | 95# | / | / | 大同市宏新石化有限公司 |
| 290 | 95汽油 | / | 95# | / | / | 大同市宏鑫石化有限责任公司同泉加油站 |
| 291 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 山西交通实业发展集团有限公司大同市阳高服务区南区加油站 |
| 292 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 天镇县华驰加油站 |
| 293 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 天镇县永胜加油站 |
| 294 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 天镇县塞北加油站 |
| 295 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 天镇县海鑫加油站 |
| 296 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 天镇县大桥加油站 |
| 297 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 天镇县红旗加油站 |
| 298 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 天镇县北晨加油站 |
| 299 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 天镇县越野加油站 |
| 300 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 中国石油天然气股份有限公司山西大同销售分公司天镇城西加油站 |
| 301 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 天镇县华晨石化有限责任公司 |
| 302 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 天镇县鸿发加油站 |
| 303 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 天镇县顺达加油站 |
| 304 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 天镇县申华加油站 |
| 305 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 天镇县汇达加油站 |
| 306 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 天镇县范家庄加油站 |
| 307 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 天镇县恒顺加油站 |
| 308 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 阳高县光明加油站 |
| 309 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 阳高县鸿鑫石化加油站 |
| 310 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 阳高县石油化工有限公司顺达加油站 |
| 311 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 阳高县溢达加油站有限公司 |
| 312 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 阳高县力源加油站 |
| 313 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 中国石油天然气股份有限公司山西大同销售分公司阳高云林加油站 |
| 314 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 阳高县保安加油站 |
| 315 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 阳高县中兴加油站 |
| 316 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 阳高县东升成品油销售有限公司 |
| 317 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市云龙石化有限责任公司 |
| 318 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市光大实业有限责任公司第二加油站 |
| 319 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市平城区宏达石化有限责任公司 |
| 320 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市汽车贸易总公司加油二站 |
| 321 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市鑫盛石化有限责任公司 |
| 322 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市天泰石化有限责任公司 |
| 323 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市开发区御源石油有限责任公司 |
| 324 | 95汽油 | / | 95# | / | / | 山西汽运集团雁北汽车运输有限公司加油站 |
| 325 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市凯龙石化有限公司 |
| 326 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市中闽石化有限公司 |
| 327 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市华邦石化有限责任公司 |
| 328 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市硕威石化有限责任公司 |
| 329 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市中源加油站有限公司 |
| 330 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市哈鹿新能源有限公司 |
| 331 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市四海石油有限责任公司 |
| 332 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市中立石化有限公司 |
| 333 | 95汽油 | / | 95# | / | / | 大同市华胜石化有限责任公司 |
| 334 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市助力油品有限责任公司 |
| 335 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市高瑞石化有限公司 |
| 336 | 95汽油 | / | 95# | / | / | 大同市平城区宏达石化有限责任公司朔武加油站 |
| 337 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 山西翔宇石化有限责任公司 |
| 338 | 95汽油 | / | 95# | / | / | 大同市和平合众石化有限责任公司 |
| 339 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市晶恒石化有限责任公司 |
| 340 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 山西国基海川能源有限公司大同市拥军北路加油站 |
| 341 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 大同市平城区工农路石油有限公司 |
| 342 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 阳高县宇盛加油站 |
| 343 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 阳高县鑫通加油站 |
| 344 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 阳高县天顺加油站 |
| 345 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 阳高县华新加油站 |
| 346 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 阳高县华盛加油站 |
| 347 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 阳高县溢盛加油站 |
| 348 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 阳高县石油化工有限公司 |
| 349 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 阳高县丰阳加油加气有限责任公司 |
| 350 | 92汽油 | / | 92# | / | / | 阳高县益长加油站 |
| 351 | 1.56非球面树脂镜片 | 蓝顿 | Φ74mm 球-2.50D 柱-0.00D 折射率（ne）1.553 中心厚度1.20mm | 2024年5月17日 | 江苏唯尊光学眼镜有限公司 | 大同市云冈区明卡眼镜店 |
| 352 | 配装眼镜 | / | L-4.25 -0.75 150 R-4.50 -0.75 10 瞳距63 | 2025.6.4 | 大同市亮丽眼镜有限责任公司 | 大同市亮丽眼镜有限责任公司 |
| 353 | 非球面E洁膜镜片 | / | 球镜-2.75DS 柱镜-0.00 镜片尺寸72mm折射率1.553ne 镀膜情况：加膜 阿贝数35.0 基准点厚度1.40mm | 003212FA19104799 | 江苏万新光学有限公司 | 大同市新睿眼镜有限责任公司 |
| 354 | 非球面超加硬绿膜（镜片） | 菲莱克 | 球镜-3.00DS 柱镜0.00 规格75mm CT：1.2mm | 2025/3/2 | 丹阳市众一光学眼镜有限公司 | 大同市云冈区新康明眼镜店 |
| 355 | 防蓝光非球面（镜片） | 金尊 | 球镜-3.25DS 柱镜-0.00DC 中心(边缘)厚度1.15mm 直径71mm | 11292023 | 上海如亿眼镜有限公司（销售） | 大同市云冈区诚伟商贸中心 |
| 356 | 1.601加硬发水膜非球面防蓝光树脂镜片 | / | 球镜-3.50DS 柱镜-0.00DC 中心厚度1.2mm 直径75mm | 2025年6月1日 | 上海坤岳光学眼镜有限公司 | 大同市云冈区祝视眼镜店 |
| 357 | 配装眼镜 | / | L-4.25 -0.75 150 R-4.50 -0.75 10 瞳距63 | 2025.6.23 | 大同市平城区志尚视力保健中心 | 大同市平城区志尚视力保健中心 |
| 358 | 配装眼镜 | / | L-4.25 -0.75 150 R-4.50 -0.75 10 瞳距63 | 2025.6.23 | 山西镜润科贸有限公司 | 山西镜润科贸有限公司 |
| 359 | 配装眼镜 | / | L-4.25 -0.75 150 R-4.50 -0.75 10 瞳距63 | 2023.6.23 | 大同市平城区科视美眼镜店 | 大同市平城区科视美眼镜店 |
| 360 | 配装眼镜 | / | L-4.25 -0.75 150 R-4.50 -0.75 10 瞳距63 | 2025.6.23 | 大同市平城区视铭眼镜视光中心 | 大同市平城区视铭眼镜视光中心 |
| 361 | 老视镜 | / | +2.00 OCD=63mm | 2021.02 | 丹阳开发区萧氏眼镜厂 | 大同市佳视美眼镜店 |
| 362 | 1.56高清低反无底防蓝光镜片 | / | 球镜-1.50DS 柱镜-0.00DC 直径72mm 基准点厚度1.70mm | 2022.8.18 | 江苏优立光学眼镜有限公司 | 大同市云冈区西花园新世纪眼镜店 |
| 363 | 1.56非球面绿膜树脂片 | 明月 | 球镜-4.25D 柱镜-1.25D 直径72mm 中心厚度1.10mm | 1421051515950037036/047 | 明月镜片股份有限公司 | 大同市云冈区君视明眼视光中心 |
| 364 | 双色膜双非球面（镜片） | 鼎盛 | 球镜-5.50 柱镜-0.00 中心厚度1.2mm Φ74mm | 2022.3.22 | 上海九鼎眼镜有限公司售销 | 大同市云冈区好优视力眼镜验配中心店 |
| 365 | 老视镜 | 萧氏 | +2.00D OCD=62（mm） 适用59-65（mm） | 2019.01 | 上海肖氏光学眼镜有限公司 | 大同市云冈区木子眼镜店 |
| 366 | 拓普1.60防蓝光非球面发水膜镜片 | / | S-2.25 C-0.00 TEC 1.15mm Φ75mm 直径71/75mm | 2023.03.18 | 上海鸿图光学有限公司（总经销） | 大同市云冈区明仕达眼镜店 |
| 367 | 安诺捷1.553非球面树脂镜片 | / | 球镜-6.00DS 柱镜-0.00DC 规格72mm 基准点厚度1.3mm | / | 江苏乐美光学有限公司 | 大同市云冈区四通眼镜店 |
| 368 | 甄好老视镜系列 | 甄好 | +1.00D PD=63mm | / | 温州市凯鸿眼镜有限公司 | 大同市云冈区新视明眼镜视光中心有限责任公司 |
| 369 | 防蓝光老视成镜 | 百年红 | +2.00D OCD=62 适用瞳距59-65mm | 2022.07.08 | 江苏省丹阳市开发区百年红眼镜厂 | 大同市云冈区平泉飞视眼镜视光中心泉武分店 |
| 370 | 白树脂（镜片） | / | 球镜-1.00DS 柱镜-0.00DC 中心厚度1.7mm 直径Φ65mm | 160811 | 江苏鸿晨光学 | 大同市云冈区泉武街建军眼镜店 |
| 371 | TCM超平超硬非球面镜片 | / | 球镜-0.75D 柱镜-0.00D 中心边缘厚度1.7mm 直径71mm | 09292024 | 江苏鸿晨集团有限公司 | 大同市云冈区新尚眼镜店 |
| 372 | 非球面抗辐射（镜片） | / | 球镜-0.75DS 直径71mm 中心厚度1.7mm | 03252024 | 上海天芝光学眼镜有限公司（销售） | 新荣区小孟专业眼镜行 |
| 373 | 老视镜 | 年轻态 | +3.00D OCD=61（mm）适用瞳距60-62（mm） | 20230818 | 丹阳市星辉眼镜有限公司 | 大同市镜客眼镜有限公司 |
| 374 | 凯米U2树脂镜片 | 凯米 | S-4.25D C-0.00D 直径75mm 中心厚度1.15mm | 2023.05.08 | 凯米光学（嘉兴）有限公司 | 大同市平城区炬光眼镜店 |
| 375 | 配装眼镜 | / | L-4.25 -0.75 150 R-4.50 -0.75 10 瞳距63 | 2025.7.9 | 佰度眼镜（大同）有限公司 | 佰度眼镜（大同）有限公司 |
| 376 | 1.600非球面抗蓝光防辐射树脂片 | 视力秀 | S-3.75 C-0.00 中（边）厚度1.10mm Φ75（mm） | 2024.9.11 | 江苏奥天光学有限公司 | 大同市平城区宝视眼镜店 |
| 377 | 配装眼镜 | / | L-4.25 -0.75 150 R-4.50 -0.75 10 瞳距63 | 2025.7.9 | 大同市平城区学爱眼镜店 | 大同市平城区学爱眼镜店 |
| 378 | 1.600防蓝光超薄非球面镜片 | / | S-3.75 C 0.00 Φ75mm CT1.20mm | 2024.07.18 | 江苏帕美多光电科技有限公司 | 大同市平城区佳视眼镜店 |
| 379 | 1.55双菲绿膜树脂片 | 明月 | 球镜-1.50D 柱镜-0.00D 直径75mm 中心厚度1.40mm | 5221092517285600300/302 | 明月镜片股份有限公司 | 大同市平城区雪目亮眼镜店 |
| 380 | 1.55双菲绿膜树脂片 | 明月 | 球镜-1.25D 柱镜-0.00D 中心厚度1.50mm 直径75mm | 3224082927973201592/89 | 明月镜片股份有限公司 | 大同市平城区东信广场飞马眼镜二店 |
| 381 | 1.60防蓝光非球面蓝膜树脂片 | / | 球镜-1.00 柱镜-0.00D 直径73mm 中心厚度1.50mm | 5324110428645303892/891 | 明月镜片股份有限公司 | 大同市平城区好博视眼镜店 |
| 382 | 佰达老视镜 | / | +3.50D OCD=63mm 适用瞳距61-65mm | BD202103 | 温州佰达眼镜有限公司 | 大同市矿区康视眼镜店 |
| 383 | 1.56防蓝光（镜片） | / | 球镜-5.25 规格72mm 中心（边）厚度1.2（mm） | 2021.09.08 | 江苏大明光电科技有限公司 | 大同市矿区新亮视眼镜店 |
| 384 | 1.60防蓝光非球面蓝膜树脂片 | / | 60L 球镜-2.75D 柱镜0.00D 直径73mm 中心厚度1.20mm | 5121121218066005397/96 | 明月镜片股份有限公司 | 大同市平城区毛源昌眼镜店 |
| 385 | 1.56非球面绿膜树脂片 | 明月 | 球镜-2.25D 柱镜-0.00D 直径72mm 中心厚度1.40mm | 52240417266360002577/5549 | 明月镜片股份有限公司 | 大同市云冈区宝视眼镜店 |
| 386 | 新花季老视成镜 | 新花季 | +3.5D OCD=62 通用（61-63）mm | / | 江苏玉尊医用眼镜有限公司 | 大同市云冈区美视达眼镜店 |
| 387 | ogino欧吉诺1.60高清X6防蓝光树脂镜片 | 欧吉诺 | S-1.50 C-0.00 CT1.30mm 75mm | 6250601175534 | 大田大明光学（杭州）有限公司 | 大同市平城区天龙眼镜店二部 |
| 388 | 老视成镜 | / | +1.00D OCD=63mm 适用瞳距60-66mm | 2022.6.8 | 江苏省丹阳市开发区百年红眼镜厂 | 大同市城区李官军精工眼镜店 |
| 389 | 1.56树脂非球面绿膜 | / | 球镜-1.00DS 柱镜-0.00DC Φ72mm 中心厚度1.80mm | 2024.3.4 | 常州威尔光学科技有限公司承制 | 大同市平城区目晰眼镜店 |
| 390 | 配装眼镜 | / | L-4.25 -0.75 150 R-4.50 -0.75 10 瞳距63 | 2025.7.8 | 大同市平城区同亮眼镜销售中心 | 大同市平城区同亮眼镜销售中心 |
| 391 | 老视镜 | 达美勒 | +1.50D OCD=63mm | 20230215 | 丹阳市开发区舒亮眼镜厂 | 大同永明光学眼镜有限公司 |
| 392 | 老视镜 | 百宁 | +1.25 OCD=61mm | 20210115 | 丹阳市开发区舒亮眼镜厂 | 大同市欧视力眼镜商贸有限公司 |
| 393 | 1.60非球面蓝宝膜标准防蓝光镜片 | / | -5.00 Φ75mm CT1.20 | 220911 | 大田大明光学（杭州）有限公司 | 大同市唯视眼镜有限公司 |
| 394 | 精彩老视镜 | 精彩 | +3.50 OCD=63mm | JC20221118 | 浙江誉博眼镜有限公司 | 大同市云冈区舒视佳眼镜店 |
| 395 | 老视眼镜 | 贵佬汉 | +3.5D TR-198 OCD=65（mm）适用瞳距63-67mm | 20220101 | 温州市瓯海郭溪高光眼镜厂出品 | 大同市平城区昌茂眼镜店 |
| 396 | 导视 老视镜 | 导视 | +3.50 瞳距OCD=63mm | / | 温州市思拓者光学有限公司 | 大同市云冈区亮界眼镜店 |
| 397 | 月阳红 老视镜 | 月阳红 | +2.50D 适用瞳距59-65mm OCD=62mm | 2010.10.19 | 台州市华星光学有限公司 | 大同市云冈区益明眼镜店 |
| 398 | 1.560高清非球面镜片 | / | S-1.25 Φ72mm CT1.30mm | 2024.11.26 | 江苏帕美多光电科技有限公司 | 大同市云冈区平喜街道东方明珠眼镜视光中心 |
| 399 | 老视镜 | 奥尚 | +1.50D OCD=62mm | 2023.9.11 | 台州市嘉营眼镜厂 | 大同市矿区世纪同仁眼镜验配中心 |
| 400 | 宝芝林（老视镜） | 宝芝林 | +2.00D OCD=62（mm） | ZS20231228 | 镇江医信健光学眼镜有限公司 | 大同市平城区温视界舒视达眼视光中心恒安新区店 |
| 401 | 老视镜 | ZOZOTOMI | +2.00D 63mm | / | 瑞安市常青光学眼镜有限公司 | 大同市云冈区优亮眼镜韩岭嘉苑店 |
| 402 | 配装眼镜 | / | L-4.25 -0.75 150 R-4.50 -0.75 10 瞳距63 | 2025.7.29 | 大同市平城区目朗眼镜视光中心有限责任公司 | 大同市平城区目朗眼镜视光中心有限责任公司 |
| 403 | 配装眼镜 | / | L-4.25 -0.75 150 R-4.50 -0.75 10 瞳距63 | 2025.8.4 | 大同市平城区胜利茂昌眼镜店柳港园店 | 大同市平城区胜利茂昌眼镜店柳港园店 |
| 404 | 配装眼镜 | / | L-4.25 -0.75 150 R-4.50 -0.75 10 瞳距63 | 2025.8.4 | 大同市张大夫验光配镜有限公司向阳街分公司 | 大同市张大夫验光配镜有限公司向阳街分公司 |
| 405 | 配装眼镜 | / | L-4.25 -0.75 150 R-4.50 -0.75 10 瞳距63 | 2025.8.4 | 大同市平城区烁华眼镜店 | 大同市平城区烁华眼镜店 |
| 406 | 防蓝光老视成镜 | 百年红 | +3.00D OCD=62mm | 2021.11.13 | 江苏省丹阳市开发区百年红眼镜厂 | 大同市云冈区平泉飞视眼镜视光中心 |
| 407 | 老人100老视镜 | 老人100 | +1.00 OCD=64（mm） | L0250240708-1 | 台州市明博光学眼镜有限公司 | 大同市云冈区精源眼镜店 |
| 408 | 配装眼镜 | / | L-4.25 -0.75 150 R-4.50 -0.75 10 瞳距63 | 2025.8.4 | 大同市平城区光明树眼镜店 | 大同市平城区光明树眼镜店 |
| 409 | 配装眼镜 | / | L-4.25 -0.75 150 R-4.50 -0.75 10 瞳距63 | 2025.8.4 | 大同市城区珍视博眼镜店 | 大同市城区珍视博眼镜店 |
| 410 | 配装眼镜 | / | L-4.25 -0.75 150 R-4.50 -0.75 10 瞳距63 | 2025.8.1 | 大同市平城区众视眼镜店 | 大同市平城区众视眼镜店 |
| 411 | 配装眼镜 | / | L-4.25 -0.75 150 R-4.50 -0.75 10 瞳距63 | 2025.8.1 | 大同市平城区晋优选眼镜店 | 大同市平城区晋优选眼镜店 |
| 412 | 配装眼镜 | / | L-4.25 -0.75 150 R-4.50 -0.75 10 瞳距63 | 2025.8.1 | 大同市三友钟表眼镜有限责任公司明堂分公司 | 大同市三友钟表眼镜有限责任公司明堂分公司 |
| 413 | 配装眼镜 | / | L-4.25 -0.75 150 R-4.50 -0.75 10 瞳距63 | 2025.8.1 | 大同市翰锐眼镜有限责任公司 | 大同市翰锐眼镜有限责任公司 |
| 414 | 老视镜 | 金利发 | +2.50D OCD=62mm | JCF202401 | 温州市凯鹏光学眼镜有限公司 | 左云县茂昌眼镜店 |
| 415 | 佰达老视镜 | / | +2.50D OCD=63（mm）61-65（mm） | BD20230810 | 温州佰达眼镜有限公司 | 左云县茂昌眼镜店 |
| 416 | 中折非球面抗蓝光树脂镜片 | 菲都狄都 | -4.00 CT=1.1mm Φ75mm | 321177AI28 | 江苏视无界光学眼镜有限公司 | 左云县晨光眼镜店 |
| 417 | 钛晶紫无底色防蓝光树脂镜片 | 俊视 | -3.00DS Φ75mm 中心厚度1.3mm | 2025.5.17 | 江苏俊视光学有限公司 | 左云县雪亮眼镜销售店 |
| 418 | 老视眼镜 | 风崋时光 | +2.50D OCD=65（mm）适用瞳距63-67mm | 2022.8.18 | 温州瓯海郭溪高光眼镜厂 | 左云县雪亮眼镜销售店 |
| 419 | 1.56非球面优选镜片（F） | / | S-3.00 中心厚度1.20mm Φ72mm | 0115672013 | 视悦光学有限公司 | 左云县澳马眼镜店 |
| 420 | 老视镜 | xiaoshi 萧氏 | +2.50D OCD=60 适用（59-65mm） | 2019.08 | 丹阳市开发区萧氏眼镜厂 | 左云县澳马眼镜店 |
| 421 | 非球面抗辐射（镜片） | 铭镜 | 球镜-6.00DS 柱镜-1.00DC 中心厚度1.20mm 直径71mm | 20171222 | 江苏鸿威光学有限公司 | 左云县馨视眼镜销售店 |
| 422 | 数码防护老视镜 | 斯梵迪 | +3.50D OCD=62（mm） | / | 百润光学眼镜有限公司 | 左云光明树视光中心 |
| 423 | 1.56加硬加膜抗辐射树脂镜片 | / | 球镜-0.50DS 柱镜-0.00DC 直径72mm 中心厚度1.8mm | 2019.5.10 | 上海圣昌眼镜有限公司 | 大同市云州区视通眼镜配镜店 |
| 424 | 老花眼镜 | 自然红 | +1.00D OCD=62（mm） | / | 鹰潭市世宏光学有限公司 | 大同市云州区多利亚眼镜店 |
| 425 | 1.555绿膜树脂镜片 | 九鼎 | 球镜-6.00D Φ70mm 中心厚度1.20mm | 2015.6.5 | 江苏唯尊光学眼镜有限公司 | 大同市云州区雪亮眼镜店二部 |
| 426 | 老人100老视镜系列（老视镜） | 老人100 | +2.50D OCD=64（mm） | L025024078 | 台州市明博光学眼镜有限公司 | 大同市云州区大光明眼镜行 |
| 427 | 1.56UV400非球面阻蓝紫光膜（镜片） | / | -3.00DS 直径72mm 基准点厚度1.20mm | 2024.6.4 | 江苏优立光学眼镜有限公司 | 大同市云冈区凯丽眼镜店 |
| 428 | 配装眼镜 | / | L-4.25 -0.75 150 R-4.50 -0.75 10 瞳距63 | 2025.8.15 | 大同市平城区海洋眼镜店 | 大同市平城区海洋眼镜店 |
| 429 | 老视镜 | 吉事多 | +3.50D OCD=64mm | 2023.06 | 丹阳市开发区舒亮眼镜厂 | 大同市云冈区晋采眼镜视光中心有限责任公司 |
| 430 | 防蓝光非球面（镜片） | / | 球镜-7.75DS 中心厚度1.2mm 直径71mm | 04032021 | 上海天芝光学眼镜有限公司（销售） | 大同市新荣区华晨钟表眼镜刻章部 |
| 431 | 老视成镜 | 夕阳红 | +4.00 OCD=60（mm） | 20171201 | 鹰潭万成光学科技有限公司 | 大同市新荣区汇明眼镜店 |
| 432 | TCM超平超硬非球面 | 米格 | 球镜-3.25D 中心厚度1.15mm 直径71mm | 02042024 | 江苏鸿晨集团有限公司 | 大同市新荣区汇明眼镜店 |
| 433 | 1.61非球面防蓝光防紫外线绿膜（镜片） | / | -2.00 CT 1.3mm Φ75mm | 995465BJBEJE20090043 | 平顶山优立光电科技有限公司 | 大同市欧朗眼镜视觉健康科技有限公司 |
| 434 | 老视镜 | 玉品堂 | +1.50D OCD=60mm | 01A2E | 江苏汇鼎光学眼镜有限公司 | 大同市欧朗眼镜视觉健康科技有限公司 |
| 435 | 配装眼镜 | / | L-4.25 -0.75 150 R-4.50 -0.75 10 瞳距63 | 2025.8.26 | 大同市云州区易视康天目配镜中心 | 大同市云州区易视康天目配镜中心 |
| 436 | 科学家PRO1.553非球面防蓝光树脂镜片 | / | 球镜-5.75DS 直径72mm 基准点厚度1.2mm | 2021.4.7 | 视光光学科技（河南）有限公司出品 | 大同市云冈区配副眼镜店 |
| 437 | 老视成镜 | 夕阳红 | +1.00D OCD=62（mm） | 20240801 | 鹰潭万成光学科技有限公司 | 大同市云冈区光明树视力中心 |
| 438 | 老人100老视镜系列（老视镜） | 老人100 | +1.50D OCD=64mm | L0240231128 | 台州市明博光学眼镜有限公司 | 天镇县玉泉镇博士眼镜销售店 |
| 439 | 尼德克锐洁膜（H系列）树脂镜片 | / | -0.75D 直径75mm 中心厚度1.5mm | 20220916 | 凯米光学（嘉兴）有限公司 | 天镇县永亮眼镜店 |
| 440 | 老视镜 | 冠圣视光 | +1.00D OCD=62mm | 2024.7.17 | 临海市嘉营眼镜厂 | 天镇县城关镇金冠眼镜店 |
| 441 | 1.588轻盈非球面树脂镜片 | 俊视 | 球镜-1.25DS Φ75mm 中心厚度1.5mm | 2024.03.12 | 江苏俊视光学有限公司 | 天镇县祝氏眼镜店 |
| 442 | 千佰岁（老视镜） | 千佰岁 | +3.50D PD=63mm | / | 台州市明博光学眼镜有限公司 | 天镇县玉泉镇神州眼镜行 |
| 443 | 老视镜 | 古月红 | +1.50D OCD=63mm | 2023年07月 | 临海市繁华眼镜厂 | 天镇县玉泉镇太刚眼镜销售店 |
| 444 | 老视成镜 | 百年红 | +1.00D OCD=62mm | 2025.2.16 | 上海百年红光学眼镜有限公司 | 天镇县玉泉镇视康眼镜店 |
| 445 | 老视镜 | 歌洛瑞 | +3.00 OCD=63mm | 2024年7月 | 丹阳市开发区舒亮眼镜厂 | 天镇县玉泉镇雨轩眼镜销售店 |
| 446 | 老视镜 | 年轻态 | +1.00 OCD=63（mm） | 20240708 | 丹阳年轻态眼镜有限公司 | 天镇县好视力好视光中心 |
| 447 | 老人100老视镜系列（老视镜） | 老人100 | +3.50D PD=64mm | L0240230608 | 台州市明博光学眼镜有限公司 | 天镇县玉泉镇康明眼镜店 |
| 448 | 配装眼镜 | / | L-4.25 -0.75 150 R-4.50 -0.75 10 瞳距63 | 2025.8.22 | 阳高县南方眼镜城 | 阳高县南方眼镜城 |
| 449 | 老视成镜 | 夕阳红 | +1.00D OCD=62mm | 20161001 | 鹰潭万成光学科技有限公司 | 广灵县大一明眼镜店 |
| 450 | 老视镜 | 年轻态 | +2.00D OCD=63mm | 20250418 | 丹阳年轻态眼镜有限公司 | 广灵新世纪视光配镜中心 |
| 451 | 月阳红老视镜 | 月阳红 | +3.00 OCD=62mm | 2023.01.19 | 台州市华星光学有限公司 | 广灵县光明眼镜店 |
| 452 | 1.56非球面绿膜树脂片 | 明月 | -4.25D 直径72mm 中心厚度1.20mm | 5424081427825401165/51 | 明月镜片股份有限公司 | 广灵县唯尔美眼镜店 |
| 453 | 1.56非球面绿膜树脂片 | 明月 | -2.50D 直径72mm 中心厚度1.40mm | 1025082731601000549/511 | 明月镜片股份有限公司 | 广灵县明视达视光服务部 |
| 454 | 防蓝光老视镜 | 御书房 | +3.00D PD=62mm | / | 香港鑫辉眼镜有限公司 | 广灵县小博视眼镜店 |
| 455 | 老视镜 | 年轻态 | +2.50D OCD=63mm | 2025.04 | 丹阳年轻态眼镜有限公司 | 广灵县新世纪配镜视光中心（个体工商户） |
| 456 | 老视镜 | shuAI DI | +1.00D 光学中心距64mm | 2019.6.1 | 温州市瓯海新桥浩特眼镜厂 | 广灵县易美视视光有限公司 |
| 457 | 老视镜 | 年轻态 | +1.00 OCD=63mm | 20241008 | 丹阳年轻态眼镜有限公司 | 大同市三友钟表眼镜有限责任公司恒安新区第一分公司 |
| 458 | 配装眼镜 | / | L-4.25 -0.75 150 R-4.50 -0.75 10 瞳距63 | 2025.9.24 | 大同市城区魏虹视光眼镜店 | 大同市城区魏虹视光眼镜店 |
| 459 | 配装眼镜 | / | L-4.25 -0.75 150 R-4.50 -0.75 10 瞳距63 | 2025.9.24 | 大同市平城区艾视伦眼镜销售店 | 大同市平城区艾视伦眼镜销售店 |
| 460 | 防蓝光老视镜 | 想当年 | +2.00D 瞳距OCD=62mm | / | 江苏玉尊医用眼镜有限公司 | 灵丘县清清眼镜工厂店 |
| 461 | 1.56加硬发水膜非球面防蓝光树脂镜片 | / | 球镜-1.00DS 直径72mm 中心厚度1.2mm | 2025.6.1 | 上海坤岳光学眼镜有限公司 | 灵丘县大明府眼镜店 |
| 462 | 老视镜 | 美丽夕阳 | +1.00D OCD=63（mm） | 920250428 | 丹阳市开发区佳汇眼镜经营部 | 灵丘县大明府眼镜店 |
| 463 | 超薄防蓝光非球面（镜片） | / | 球镜-6.25DS 柱镜-0.50DC 直径71mm 中心（边缘）厚度1.15mm | 08252023 | 上海鸿晨光学有限公司 | 灵丘县易视康视觉体验中心 |
| 464 | 老视镜 | 达美勒 | +1.50 PD=60（mm） | 2018.01.15 | 丹阳市开发区舒亮眼镜厂 | 灵丘县视康眼视觉健康管理中心 |
| 465 | 高清防蓝光双超发水膜（镜片） | 众飞 | 球镜-10.00D 直径Φ71mm 中心（边缘）厚度1.0mm | 2025.6.27 | 江苏众飞光电有限公司 | 大同市臻明视光眼镜有限公司 |
| 466 | 1.552抗辐射防蓝光非球面树脂片 | / | S-6.00DS C-0.50DC Φ72mm 中心厚度1.2mm | 2020.6.3 | 上海希尔康光学眼镜有限公司 | 大同市平城区视库眼镜店 |
| 467 | 1.56非球面绿膜树脂片 | 明月 | 球镜-4.25D 柱镜-1.00D 直径72mm 中心厚度1.10mm | 5525071631185502211 | 明月镜片股份有限公司 | 浑源县晴典眼镜店 |
| 468 | 1.553非球面翡翠膜镜片Ⅱ | / | 球镜-0.75DS 柱镜-0.00DC 基准点厚度1.80（mm）镜片尺寸72mm | 003212ED26 | 江苏万新光学有限公司 | 浑源县康明眼镜视光中心有限公司 |
| 469 | 1.56非球面绿膜 | 查尔斯顿 | 球镜-4.50 柱镜-2.50 直径70mm 基准点1.2mm | 2023.8.29 | 山东喳尔斯顿视光学科技发展有限公司 | 浑源县益视眼镜店 |
| 470 | 1.60高清低反无底防蓝光镜片 | 优必得 | S-1.50 CT1.50mm Φ75 | 2024.6.23 | 江苏优立光学眼镜有限公司 | 大同市平城区驰明眼镜店 |
| 471 | 凯米加膜树脂镜片 | 凯米 | S-1.25D C-0.50D 中心厚度1.15mm 直径73mm | 181111 | 凯米光学（嘉兴）有限公司 | 大同市宝源眼镜有限责任公司西马路公司 |
| 472 | 1.56非球面绿膜树脂片 | 明月 | 球镜-2.75D 中心厚底1.20mm 直径72mm | 5124092628255105487/5506 | 明月镜片股份有限公司 | 大同市平城区恒明眼镜有限公司 |
| 473 | 配装眼镜 | / | L-4.25 -0.75 150 R-4.50 -0.75 10 瞳距63 | 2025.10.29 | / | 大同市平城区鸿宇眼镜店 |
| 474 | 配装眼镜 | / | L-4.25 -0.75 150 R-4.50 -0.75 10 瞳距63 | 2025.10.29 | 大同市平城区好视达眼镜店 | 大同市平城区好视达眼镜店 |
| 475 | 配装眼镜 | / | L-4.25 -0.75 150 R-4.50 -0.75 10 瞳距63 | 2025.10.29 | / | 大同市城区博康眼镜永宁店 |
| 476 | 配装眼镜 | / | L-4.25 -0.75 150 R-4.50 -0.75 10 瞳距63 | / | 大同市平城区百视眼镜有限责任公司 | 大同市平城区百视眼镜有限责任公司 |
| 477 | 配装眼镜 | / | L-4.25 -0.75 150 R-4.50 -0.75 10 瞳距63 | 2025.10.29 | 大同市平城区舒美眼镜视光中心 | 大同市平城区舒美眼镜视光中心 |
| 478 | 配装眼镜 | / | 右:-4.50 -1.00 10 左:-4.25 -1.00 150 瞳距63mm | 2025.10.31 | 大同市平城区视库眼镜店 | 大同市平城区视库眼镜店 |
| 479 | 双壁波纹管材 | / | DN300（mm） | 2025年3月 | 河北科鼎森塑胶制品有限公司 | 大同市南郊区华旺建材经销部 |
| 480 | 双壁波纹管材 | / | DN200（mm） | 2025年3月 | 河北科鼎森塑胶制品有限公司 | 大同市南郊区华旺建材经销部 |
| 481 | 双壁波纹管材 | / | DN300（mm） | 2024年 | 雄县和润塑胶制品有限公司 | 大同市南郊区金民管业经销处 |
| 482 | 双壁波纹管材 | / | DN Φ200（mm） | 2024年 | 雄县和润塑胶制品有限公司 | 大同市南郊区金民管业经销处 |
| 483 | 双壁波纹管材 | / | DN300 | 2025.04 | 山西正力塑胶有限公司 | 大同市南郊区华欧建材经销部 |
| 484 | 腻子 | 兴星 | 15kg/袋 | 2025.06.16 | 大同兴星建材涂料有限公司 | 大同市平城区高志平装饰材料经营部 |
| 485 | 清味抗裂腻子粉 | 花邦 | 15kg/袋 | 2025年 | 北京花邦建材有限公司 | 大同市平城区高志平装饰材料经营部 |
| 486 | 快涂宝净味防碱腻子 | 立邦 | 20kg/袋 | 2025.05.09 | 立邦装饰材料（广州）有限公司 | 大同市平城区艳玲装饰材料经营部 |
| 487 | 抗裂刮墙腻子 | 易呱平 | 20kg/袋 | / | 美巢集团股份公司 | 大同市平城区刘晋龙涂料经营部 |
| 488 | 家装腻子粉 | 兴星 | 15kg/袋 | 2025.6.16 | 大同市兴星建材涂料有限公司 | 大同市南郊文厅装饰经销部 |
| 489 | 外墙柔性腻子 | 兴星 | 30kg/袋 | / | 大同市兴星建材涂料有限公司 | 大同市南郊文厅装饰经销部 |
| 490 | 外墙柔性腻子 | 兴星 | 18kg/袋 | 2025.5.4 | 大同市兴星建材涂料有限公司 | 大同市南郊区日胜建材经销部 |
| 491 | 腻子粉（抗裂通用） | 兴星 | 15kg/袋 | 2025.6.16 | 大同市兴星建材涂料有限公司 | 大同市平城区科顺建材经营部 |
| 492 | 墙倍丽强效抗裂刮墙腻子 | 东方雨虹 | 20kg/袋 | 2025.3.27 | 保定东方雨虹建筑材料有限公司 | 大同市平城区刘晋龙涂料经营部 |
| 493 | 外墙柔性抗裂耐水腻子 | 华之杰 | 20kg/袋 | / | 北京华之杰创业商贸有限公司 | 大同市平城区艳玲装饰材料经销部 |
| 494 | 净味防粉化腻子 | 立邦 | 20kg/袋 | 2025.2.21 | 立邦装饰材料（广州）有限公司 | 大同市平城区锦晨建筑装饰材料经营部 |
| 495 | 快涂宝净味防碱腻子 | 立邦 | 20kg/袋 | 2025.4.10 | 立邦装饰材料（广州）有限公司 | 大同市平城区锦晨建筑装饰材料经营部 |
| 496 | 抗碱腻子 | / | 15kg/袋 | / | 河南姚氏实业股份有限公司 | 大同市清雅装饰有限责任公司 |
| 497 | iHOme抗裂腻子 | 立邦 | 20kg/袋 | 2025.04.27 | 立邦装饰材料有限公司 | 大同市祥邦商贸有限公司 |
| 498 | 净味腻子粉 | / | 15kg/袋 | 2025.06.18 | 大同市多士居涂料有限公司 | 大同市平城区博达装饰材料商行 |
| 499 | 腻子 | / | 20kg/袋 | / | 紫荆花涂料(上海)有限公司 | 大同市平城区宝仪建材经销部 |
| 500 | 面层腻子粉 | / | 15kg/袋 | / | 北京兴和家园涂料科技发展有限公司 | 大同市晟拓建筑装饰有限公司 |
| 501 | 外墙抗裂腻子粉 | 花邦 | 30kg/袋 | / | 北京花邦建材有限公司 | 大同市晟拓建筑装饰有限公司 |
| 502 | 净味腻子粉 | 多士居 | 15kg/袋 | 2025.06.24 | 大同市多士居涂料有限公司 | 大同市平城区全日建材经营部 |
| 503 | 生态环保腻子粉 | / | 15kg/袋 | / | 察右前旗三岔口兴星涂料厂 | 大同市平城区宝仪建材经销部 |
| 504 | 专用腻子（内墙） | / | 20kg/袋 | / | 内蒙古兴和县三星腻子粉厂 | 大同市平城区臻靓建材装潢中心 |
| 505 | 环保腻子粉 | 倍臻宝 | 15kg/袋 | 2025.4.9 | 倍臻宝建筑材料有限公司 | 大同市南郊区美欣涂料经销部 |
| 506 | 外墙柔性腻子 | 兴星 | 15kg/袋 | 2025.5.30 | 大同市兴星建材涂料有限公司 | 大同市兴星建材涂料有限公司 |
| 507 | 外墙灰柔性腻子 | 兴星 | 30kg/袋 | 2025.5.30 | 大同市兴星建材涂料有限公司 | 大同市兴星建材涂料有限公司 |
| 508 | 香花朵朵面巾纸 | / | 175mm×122mm×320张 | 2025.06.18 | 大同市金满园纸品有限公司 | 大同市金满园纸品有限公司 |
| 509 | 香花朵朵面巾纸 | / | 175mm×118mm×280张 | 2025.06.01 | 大同市金满园纸品有限公司 | 大同市金满园纸品有限公司 |
| 510 | 云冈牌纸面巾 | 云冈 | 175mm×120mm（5层） | 20250101 | 山西云冈纸业有限公司 | 山西云冈纸业有限公司 |
| 511 | 汉舒牌纸面巾 | 汉舒 | 175mm×120mm（5层） | 2025.07.02 | 山西云冈纸业有限公司 | 山西云冈纸业有限公司 |
| 512 | 外墙多彩仿石漆粗腻子（绿袋） | 多士居 | 25kg/袋 | 2025070102 | 大同市多士居涂料有限公司 | 大同市多士居涂料有限公司 |
| 513 | 外墙多彩仿石漆粗腻子（蓝袋） | 多士居 | 25kg/袋 | 2025.7.1 | 大同市多士居涂料有限公司 | 大同市多士居涂料有限公司 |
| 514 | 木依棉牌面巾纸 | 木依棉 | 170mm×118mm（五层） 300张/包（60抽） | 2025.05.15 | 保定泽裕新型材料有限公司 | 大同市云冈区惠风便利店 |
| 515 | 金博仕牌纸面巾 | 金博仕 | 116mm×170mm（5层） 400张（80抽）/包 | 2024.10.14 | 河北金博士卫生用品有限公司 | 大同市云冈区惠风便利店 |
| 516 | 维达牌抽取式纸面巾 | 维达 | 133mm×195mm/3张 三层 130抽/包 | 20250227 | 维达纸业（浙江）有限公司 | 大同市云冈区惠风便利店 |
| 517 | 橙纸-苇浆本色-抽取式面巾纸 | 橙纸 | 133mm×180mm×360张 | 2024.12.02 | 保定市恒信纸业有限公司 | 大同市云冈区惠风便利店 |
| 518 | 外墙腻子 | 富雅 | 20kg/袋 | / | 北京绿色家园涂料有限公司 | 左云县楼邦建材经销部 |
| 519 | 三棵树净味护墙宝（腻子） | / | 15kg/袋 | 20230510 | 山西华新菲建材股份有限公司 | 阳高县三棵树涂料门市部 |
| 520 | 环保腻子粉 | 兴星 | 20kg/袋 | / | 察右前旗兴星涂料厂 | 阳高县嘉丽士水漆涂料销售经营部 |
| 521 | 心相印牌纸面巾 | 心相印 | 161mm×190mm 3层 150抽×3层/包 | 20240329 | 山东恒安纸业有限公司 | 阳高县宜客隆超市 |
| 522 | 惠尔特可湿水系列面巾纸 | / | 400张/包 四层 115mm×180mm/张 | / | 河北姬发造纸有限公司 | 阳高县宜客隆超市 |
| 523 | 金博仕牌纸手帕 | 金博仕 | 205mm×205mm（3层） | / | 河北金博士卫生用品有限公司 | 阳高县叶利芳副食门市 |
| 524 | 双壁波纹管 | / | DN200mm SN8 | 2025 | 河北. | 阳高县泰宇五金经销部 |
| 525 | 双壁波纹管 | 瑞象 | DN/ID300 SN8 | / | 天津市瑞象管业有限公司 | 阳高县严华五金经销部 |
| 526 | 双壁波纹管 | 瑞象 | DN/ID200 SN8 | / | 天津市瑞象管业有限公司 | 阳高县严华五金经销部 |
| 527 | 双壁波纹管 | 瑞象 | DN300 SN8 | / | 天津市瑞象管业有限公司 | 阳高县小谢五金经营部 |
| 528 | 抗裂腻子粉 | 兴星 | 15kg/袋 | / | 大同兴星建材涂料有限公司 | 阳高县美艺方涂料店 |
| 529 | 外墙抗裂腻子粉 | 七彩家园 | 20kg/袋 | / | 七彩家园科技有限公司 | 阳高县美艺方涂料店 |
| 530 | 清风牌面巾纸 | 清风 | 100抽/包 170mm×142mm（4层） | 2025.07.24 | 金红叶纸业（南通）有限公司 | 大同市云冈区恒安天姿日化店 |
| 531 | 万佳优品系列（纸巾） | 万佳优品 | 四层 135mm×175mm/张 | / | 河北姬发造纸有限公司 | 大同市平城区浙杭生活超市 |
| 532 | 清风牌面巾纸 | 清风 | 190mm×132mm（4层） | 2025.03.08 | 金红叶纸业（南通）有限公司 | 大同市平城区浙杭生活超市 |
| 533 | 云冈·云感亲护抽取式纸巾 | 云冈 | 120mm×170mm/张（五层） | 2024.12.24 | 山西云冈纸业有限公司 | 大同市云冈区平源街道二润百货超市 |
| 534 | 悠雅云感绵柔抽取式面巾纸 | 悠雅 | 173mm×118mm（5层）400张/包±2抽 | 2027年4月25日前合格 | 保定市中信纸业有限公司 | 大同市云冈区卡琪万美化妆品店 |
| 535 | 清风牌面巾纸 | 清风 | 170mm×142mm（4层）100抽/包 | 2025.07.24 | 金红叶纸业（南通）有限公司 | 大同市云冈区卡琪万美化妆品店 |
| 536 | 快涂宝净味防碱腻子 | 立邦 | 20kg/袋 | 20250315 | / | 大同市矿区冀威涂料建材经销部 |
| 537 | 光面腻子 | / | 15kg/袋 | / | 张家口家诚首佳新型建材股份有限公司 | 大同市云冈区景霞涂料经销部 |
| 538 | 净味护墙宝腻子 | 三棵树 | 15kg/袋 | 2025.2.22 | 内蒙古巨力新型建材有限公司 | 大同市云冈区景霞涂料经销部 |
| 539 | 专用腻子 | / | 15kg/袋 | / | 北京兴和家园涂料科技发展有限公司 | 大同市云冈区维欧奇装饰装修部 |
| 540 | 内墙专用腻子粉 | / | 20kg/袋 | / | 内蒙古兴和县三星腻子粉厂 | 大同市云冈区宏海家装建材经销部 |
| 541 | 抗裂通用腻子 | / | 15kg/袋 | 2025.6.16 | 大同兴星建材涂料有限公司 | 大同市云冈区舒雅装饰中心 |
| 542 | 快涂宝净味防碱腻子 | 立邦 | 20kg/袋 | 2025.05.16 | 立邦装饰材料（广州）有限公司 | 大同市平城区小薛装饰材料经销部 |
| 543 | 木依棉牌面巾纸 | / | 400张/包（80抽）180mm×122mm（五层） | 2025.5.10 | 保定泽裕新型材料有限公司 | 大同市云冈区亦美美妆店 |
| 544 | 丽邦牌面巾纸 | 丽邦 | 143mm×180mm/张（四层）420张（105抽）/包 | G007/2到五 | 保定市港兴纸业有限公司 | 大同市云冈区亦美美妆店 |
| 545 | 雨森牌自然生趣纸面巾 | 雨森 | 100抽/包（400张）180mm×118mm（4层） | 2024.08.02 | 保定雨森卫生用品有限公司 | 大同市云冈区晋美日化文瀛湖店 |
| 546 | 锚杆杆体 | / | Φ20×1000mm MSGLW-335 | 2025.06 | 大同市舜亿达丰机械有限公司 | 大同市舜亿达丰机械有限公司 |
| 547 | 锚杆 | / | Φ18×1800（mm） MSGLW-335 | 2025.06 | 大同市舜亿达丰机械有限公司 | 大同市舜亿达丰机械有限公司 |
| 548 | 菱形金属网 | / | Φ4.0 （2000×1400）mm 网孔边长（50×50）mm | 2025.06.15 | 大同煤矿集团同地宏盛企业经营管理有限公司（机修部） | 大同煤矿集团同地宏盛企业经营管理有限公司 |
| 549 | 菱形金属网 | / | Φ4.0 （2000×1200）mm 网孔边长（50×50）mm | 2025.06 | 大同煤矿集团同地宏盛企业经营管理有限公司（机修部） | 大同煤矿集团同地宏盛企业经营管理有限公司 |
| 550 | 锚杆 | / | Φ18×1800mm MSGLW-400 | / | 大同金化材料厂 | 大同金化材料厂 |
| 551 | 热轧光圆钢筋 | / | Φ6mm HPB300 | 2025-6-19 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 大同市永浩商贸有限公司 |
| 552 | 热轧光圆钢筋 | 亚新钢铁 | Φ10mm HPB300 | 2025.7.11 | 内蒙古亚新隆顺特钢有限公司 | 大同市永浩商贸有限公司 |
| 553 | 热轧带肋钢筋 | / | Φ8mm HRB400E | 2025.7.29 | 山西美锦钢铁有限公司 | 大同市海腾物资有限责任公司 |
| 554 | 热轧带肋钢筋 | / | Φ10mm HRB400E | 2025.8.3 | 山西美锦钢铁有限公司 | 大同市海腾物资有限责任公司 |
| 555 | 热轧光圆钢筋 | / | Φ6mm HPB300 | 2025.7.14 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 大同市鼎正供应链管理有限公司 |
| 556 | 热轧带肋钢筋 | / | Φ8mm HRB400E | 2025.7.23 | 山西美锦钢铁有限公司 | 大同市鼎正供应链管理有限公司 |
| 557 | 热轧带肋钢筋 | 亚新钢铁 | Φ16mm HRB400E | 2025.2.10 | 内蒙古亚新隆顺特钢有限公司 | 大同市金日祥瑞金属材料有限公司 |
| 558 | 热轧带肋钢筋 | / | Φ6mm HRB400E | 2025.6.17 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 大同市博承供应链管理有限公司 |
| 559 | 热轧光圆钢筋 | / | Φ6mm HPB300 | 2025.06.07 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 大同市博承供应链管理有限公司 |
| 560 | 热轧带肋钢筋 | 亚新钢铁 | Φ10mm HRB400E | 2024.12.05 | 内蒙古亚新隆顺特钢有限公司 | 大同市鑫泰宇物资有限公司 |
| 561 | 热轧光圆钢筋 | / | Φ6mm HPB300 | 2025.1.31 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 大同市鑫泰宇物资有限公司 |
| 562 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 敬业 | Φ8mm HRB400E | 2025.6.9 | 敬业钢铁有限公司 | 大同市恒菲悦金属材料有限公司 |
| 563 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 敬业 | Φ10mm HRB400E | 2025.1.8 | 敬业钢铁有限公司 | 大同市恒菲悦金属材料有限公司 |
| 564 | 热轧光圆钢筋 | 亚新钢铁 | Φ10mm HPB300 | 2024.12.04 | 内蒙古亚新隆顺特钢有限公司 | 大同市贵力商贸有限公司 |
| 565 | 热轧光圆钢筋 | / | Φ6mm HPB300 | 2025.5.18 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 大同市贵力商贸有限公司 |
| 566 | 蒸压加气混凝土砌块 | / | 600×200×100（mm） | 2025.06 | 山西美川大唐新型建材有限公司 | 山西美川大唐新型建材有限公司 |
| 567 | 蒸压加气混凝土砌块 | / | 600×300×200（mm） | 2025.06 | 山西美川大唐新型建材有限公司 | 山西美川大唐新型建材有限公司 |
| 568 | 蒸压加气混凝土砌块 | / | 600mm×200mm×200mm | 2025年6月 | 大同市东新建材有限责任公司 | 大同市东新建材有限责任公司 |
| 569 | 蒸压加气混凝土砌块 | / | 600×200×180（mm） | 2025年6月 | 大同市东新建材有限责任公司 | 大同市东新建材有限责任公司 |
| 570 | 蒸压加气混凝土砌块 | / | （600×200×200）mm | 2025.06 | 山西雷创建材科技有限公司 | 山西雷创建材科技有限公司 |
| 571 | 蒸压加气混凝土砌块 | / | （600×200×100）mm | 2025.06 | 山西雷创建材科技有限公司 | 山西雷创建材科技有限公司 |
| 572 | 加气混凝土砌块 | / | （600×200×100）mm | 2025.05 | 灵丘县豪洋新型建材科技开发有限公司 | 灵丘县豪洋新型建材科技开发有限公司 |
| 573 | 加气混凝土砌块 | / | （600×200×200）mm | 2025.05 | 灵丘县豪洋新型建材科技开发有限公司 | 灵丘县豪洋新型建材科技开发有限公司 |
| 574 | 烧结普通砖 | / | 240×53×115（mm） | 2025.08 | 天镇县城关镇砖厂 | 天镇县城关镇砖厂 |
| 575 | 民用散煤 | / | 50-100（mm） | / | / | 灵丘县鑫城煤炭运销有限责任公司 |
| 576 | 民用散煤 | / | 0-20（mm） | / | / | 灵丘县永乐煤炭运销有限公司 |
| 577 | 民用散煤 | / | 20-50（mm） | / | / | 浑源县亿源矿业有限公司 |
| 578 | 民用型煤（型煤2号） | / | 6cm×4cm | 2025.10.15 | / | 浑源县环保型煤科技发展有限责任公司 |
| 579 | 民用散煤 | / | 0-50（mm） | / | / | 左云县吉达昌商贸有限公司 |
| 580 | 民用散煤 | / | 0-50（mm） | / | / | 大同鹊山精煤有限责任公司 |
| 581 | 民用散煤 | / | 0-200（mm） | / | / | 大同鹊山高家窑煤业有限责任公司 |
| 582 | 型煤2号 | / | 球形Φ5cm | / | 山西凯泽新能源有限公司 | 山西凯泽新能源有限公司 |
| 583 | 民用散煤 | / | 20-100（mm） | / | / | 广灵县海明煤站 |
| 584 | 民用散煤 | / | 20-80（mm） | / | / | 广灵县广蔚民用煤供应点 |
| 585 | 民用散煤 | / | 0-50（mm） | / | / | 阳高县老睢煤炭经销部 |
| 586 | 民用散煤 | / | 0-20（mm） | / | / | 阳高县福瑞商贸经营部 |
| 587 | 民用散煤 | / | 0-50（mm） | / | / | 阳高县张雁煤炭经销部 |

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大同市产品质量监督抽查不合格企业名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 标明的生产企业名称 | 受检单位名称 | 不合格项目 |
| 1 |  | 抗磨液压油（高压） | 领航挑战者 | 16L/桶 L-HM46# | 2024年9月23日 | 天津领航挑战者石油科技有限公司 | 大同市平城区兴旺双赢商贸中心 | 运动粘度 |
| 2 |  | 长效防冻液 | 鑫博宇 | 18kg/桶 LEC-II 冰点-35°C | 2024.8.31 | 北京东方天顺润滑油有限公司 | 浑源县南方矿山机电经销部 | 冰点 |
| 3 |  | 长效防冻液 | 欧巡晋航舰 | 9kg/桶 冰点-35°C | 2025.9.23 | 上海沪润润滑油有限公司 | 浑源县盛达五金机电 | 冰点 |
| 4 |  | 92汽油 | / | 92# | / | / | 天镇县巨龙油气有限公司 | 甲醇含量、氧含量 |
| 5 |  | 烧结普通砖 | / | 240×115×53（mm） | 2025.5.21 | 灵丘县华常新型建材有限公司 | 灵丘县华常新型建材有限公司 | 尺寸允许偏差 |
| 6 |  | 烧结普通砖 | / | 240×115×53（mm） | 2025.06 | 灵丘县喜越新型建材有限责任公司 | 灵丘县喜越新型建材有限责任公司 | 尺寸允许偏差 |
| 7 |  | 蒸压加气混凝土砌块 | / | 600×200×100（mm ） | 2025.6.28 | 大同市云州区新义建材有限责任公司 | 大同市云州区新义建材有限责任公司 | 干密度 |
| 8 |  | 蒸压加气混凝土砌块 | / | 600×200×200（mm ） | 2025.6.28 | 大同市云州区新义建材有限责任公司 | 大同市云州区新义建材有限责任公司 | 干密度 |
| 9 |  | 民用散煤 | / | 0-50（mm） | / | / | 山西四海新能源有限公司 | 灰分 |
| 10 |  | 耐水防霉腻子 | 必优 | 15kg/袋 | / | 广东保能防水建材有限公司 | 大同市平城区云秀装饰经销部 | 耐水性 |
| 11 |  | 耐水腻子粉 | 兴星 | 18kg/袋 | 2025.4.27 | 大同市兴星建材涂料有限公司 | 大同市南郊区日胜建材经销部 | 耐水性 |
| 12 |  | 双壁波纹管 | / | 6米/根 DN/ID300 | 2025.07 | 河北贺功塑胶制品有限公司 | 大同市平城区鸿亿物资经销部 | 环刚度 |
| 13 |  | 1.601加硬发水膜非 球面防蓝光树脂镜片 | / | 球镜-0.75DS 直径 75mm 中心厚度1.2mm | 2025.3.9 | 上海坤岳光学眼镜有限公司 | 大同市平城区视力佳眼镜店 | 有效厚度 |
| 14 |  | 老人100老视镜系列 （老视镜） | 老人100 | +1.00D OCD=64mm | L0250240308 | 台州市明博光学眼镜有限公司 | 广灵县江南眼镜店 | 光学中心水平偏差和光学中心单侧水平偏 |